水质与涉水产品类——样品受理指南

一、申请卫生许可检验

（一）需要提供的技术数据

1.产品配方二份：请加盖生产企业公章，配方中应注明原料名称、结构、含量。

2.产品标准应提供产品的执行标准一套，包括产品的国家标准/行业标准/地方标准，若提供生产企业的企业标准时，企业标准应在标准化行政管理部门备案，有备案的标准文号且在有效期之内。

3.生产工艺二份：应提供详细的生产工艺，加工过程中如使用酶制剂或其他添加剂及加工助剂，请提供名称，必要时请提供使用量。

4.说明书二份。

5.换发或换发卫生许可批件的样品检验，需卫生监督机构现场抽样，其他资料同上。

6.按照要求填写委托检验合同书（一式二份），用钢笔或签字笔填写，不得有涂改。

（二）送检样品要求

1.须采集有代表性的样品送检。

2.标签要求：卷标中至少有样品名称、规格、批号、生产厂家。

3.包装要求：必须是市场销售包装，新产品可用临时包装，但必须近似市售包装。

4.样品数量

涉水产品检验数量见表1。

表1  涉及饮用水卫生安全产品检验所需样品数量及规格

| 序 号 | 产 品 名 称 | 所 需 样 品 数 量 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与生活饮用水接触的输配水设备 |  |  |
| 1.1 | 管材 | 足够容纳6升浸泡液的管长，见说明1 | 以申报产品中管径最小的取样 |
| 1.2 | 管件 | 能产生6升浸泡液的管件，见说明2 |  |
| 1.3 | 蓄水容器 | 模拟水箱2份或板块 | 理化：1升浸泡液浸泡50cm2 毒理：1升浸泡液浸泡1000 cm2 |
| 1.4 | 止水材料 | 能产生6升浸泡液，产品接触浸泡水的面积与浸泡水的容积之比不小于实际使用条件下的最大比例 |  |
| 2 | 与生活饮用水接触的防护材料 |  |  |
| 2.1 | 涂料 | 10cm×10cm双面涂样的玻璃40片；原样最小包装3份 | 理化：1升浸泡液浸泡50cm2 毒理：1升浸泡液浸泡1000 cm2 |
| 2.2 | 内衬 | 10cm×10cm样片40片 |  |
| 3 | 与生活饮用水接触的水处理材料 |  |  |
| 3.1 | 水质处理器滤芯 | 能产生6升浸泡液的样品，见说明4 |  |
| 3.2 | 膜组件 | 能产生6升浸泡液的样品，见说明4 |  |
| 3.3 | 活性炭 | 能产生6升浸泡液的样品，见说明4 |  |
| 4 | 生活饮用水化学处理剂 | 4份，每份不少于100g （固体）或100mL（液体） |  |
| 5 | 生活饮用水水质处理器，一般水质处理器 |  |  |
| 5.1 | 活性炭净水器 | 国产品8台；进口产品5台 |  |
| 5.2 | 膜过滤净水器 | 国产品8台；进口产品5台 |  |
| 5.3 | 净水器另加消毒组件 | 国产品8台；进口产品5台 |  |
| 5.4 | 特种净水器（如除氟、除砷） | 国产品8台；进口产品5台 |  |
| 5.5 | 其它家用净水器 | 另议 |  |
| 6 | 生活饮用水水质处理器  矿化水器 | 国产品8台；进口产品5台 |  |
| 7 | 生活饮用水水质处理器 纯净水处理器 | 国产品6台；进口产品3台 |  |
| 7.1 | 反渗透水器 | 国产品6台；进口产品3台 |  |
| 7.2 | 纳滤水器 | 国产品6台；进口产品3台 |  |
| 7.3 | 离子交换水器 | 国产品6台；进口产品3台 |  |
| 7.4 | 电渗析水器 | 国产品6台；进口产品3台 |  |
| 7.5 | 蒸馏水器 | 国产品6台；进口产品3台 |  |
| 8 | 大型水质处理器 | 1台 |  |
| 8.1 | 反渗透水质处理器 | 1台 |  |
| 8.2 | 活性炭水质处理器 | 1台 |  |
| 8.3 | 超滤水质处理器 | 1台 |  |
| 8.4 | 除铁、锰水质处理器 | 1台 |  |
| 8.5 | 除氟水质处理器 | 1台 |  |
| 8.6 | 其它大型水质处理器 | 1台 |  |
| 说明： 1.管材检验为取6升浸泡液用作检验，则不同管内径（mm）所需管长度（m）如下： 管内径(mm) 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 需管长(m) 30 19 12 8 5 3 2 1.5 1 0.7 2.管件按内表面估计，500cm2加入1升浸泡液浸泡。 3.各种家用净水器、矿化水器需样8台，其中用于卫生安全性检验3台，卫生功能性检验5台。 4.颗粒状材料以表观体积计算，加入50倍体积的浸泡液；膜组件和结构滤芯以外观面积计算，500cm2加入1升浸泡液浸泡。浸泡液配制采用《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》附录A方法制备。浸泡时间24h±1h，浸泡温度25℃±5℃。 5.上述样品所产生的水样不足检验所需时，由检验单位与送检单位协商确定样品数量。但检验机构应在受理样品之前告知送检单位。 6.检验机构应将本表内容向送检单位公布。 |

5.需做现场采样监测（如游泳池水等）提前联系。

6.特殊情况或未尽事宜，依具体情况由双方协商确定。

二、申请委托检验

（一）需要提供的技术数据

1.产品配方二份：请加盖生产企业公章，配方中应注明原料名称、结构、含量。

2.产品标准应提供产品的执行标准一套，包括产品的国家标准/行业标准/地方标准，若提供生产企业的企业标准时，企业标准应在标准化行政管理部门备案，有备案的标准文号且在有效期之内。

3.生产工艺二份：应提供详细的生产工艺，加工过程中如使用酶制剂或其他添加剂及加工助剂，请提供名称，必要时请提供使用量。

4.说明书二份。

5.按照要求填写委托检验合同书（一式二份），用钢笔或签字笔填写，不得有涂改。

（二）送检样品要求

1.按检验规定要求提供样品。

2.标签要求：卷标中至少应有样品名称、规格、批号、生产厂家。

3.包装要求：必须是市场销售包装，新产品可用临时包装，但必须近似市售包装。

4.生活饮用水类需检测微生物指标的水样从采集到送至实验室不得超过四个小时。

5.样品数量

涉水产品检验数量见表1；水质检验样品数量按照检验项目的多少确定。一般情况下，生活饮用水常规检测项目33项，送样量为2桶（10L/桶）、一瓶（500ml/瓶，用于检测微生物指标，容器需进行灭菌处理）

6.需做现场采样监测（如游泳池水等）提前联系。

7.特殊情况或未尽事宜，依具体情况由双方协商确定。

三、检验时限

涉水产品检验时限见表2，水质分析检验时限根据检验项目的多少进行确定，通常情况下为15个工作日。

表2  涉及饮用水卫生安全产品检验时限

| 序号 | 产品名称 | 检验时限（天） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 卫生安全性 | 卫生功能性 |
| 1 | 与生活饮用水接触的输配水设备 |  |  |
| 1.1 | 管材 | 30(如含毒理实验为50) |  |
| 1.2 | 管件 | 30(如含毒理实验为50) |  |
| 1.3 | 蓄水容器（含水箱） | 30(如含毒理实验为50) |  |
| 1.4 | 止水材料 | 30(如含毒理实验为50) |  |
| 2 | 与生活饮用水接触的防护材料 |  |  |
| 2.1 | 涂料 | 50 |  |
| 2.2 | 内衬 | 50 |  |
| 3 | 与生活饮用水接触的水处理材料 |  |  |
| 3.1 | 水质处理器滤芯 | 30 |  |
| 3.2 | 膜组件 | 30 |  |
| 3.3 | 活性炭 | 30 |  |
| 4 | 生活饮用水化学处理剂 | 30 |  |
| 5 | 生活饮用水水质处理器  一般水质处理器 | 30 |  |
| 5.1 | 活性炭净水器 | 30 | 35 |
| 5.2 | 膜过滤净水器 | 30 | 35 |
| 5.3 | 净水器另加消毒组件 | 30 | 35 |
| 5.4 | 特种净水器（如除氟、除砷） | 30 |  |
| 5.5 | 其它家用净水器 | 另议 | 另议 |
| 6 | 生活饮用水水质处理器 矿化水器 | 30 | 35 |
| 7 | 生活饮用水水质处理器  纯净水处理器 | 30 | 35 |
| 7.1 | 反渗透水器 | 30 | 35 |
| 7.2 | 纳滤水器 | 30 | 35 |
| 7.3 | 离子交换水器 | 30 | 35 |
| 7.4 | 电渗析水器 | 30 | 35 |
| 7.5 | 蒸馏水器 | 30 | 35 |
| 8 | 大型水质处理器 | 50 |  |
| 8.1 | 反渗透水质处理器 | 50 |  |
| 8.2 | 活性炭水质处理器 | 50 |  |
| 8.3 | 超滤水质处理器 | 50 |  |
| 8.4 | 除铁、锰水质处理器 | 50 |  |
| 8.5 | 除氟水质处理器 | 50 |  |
| 8.6 | 其它大型水质处理器 | 另议 |  |
| 说明： 1.本表中所列时间为完成该类产品全部检验项目所需时间。 2.检验时限为自正式受理样品之日起至出具检验报告之日。 3.检验机构受理样品时应将出具报告时间及相关事宜通知送检单位。 4.特殊情况（例如检验时限内含长假）由检验机构与送检单位协商确定检验时限。如遇滤速甚慢的水质处理器（如陶瓷滤芯、滤膜阻塞），则检验时限应予延长。水样滤过时间（天）＝ 额定总净水量/每日滤水量。 5.各类一般水质处理器、矿化水器、纯净水处理器（不含大型水质处理器），如卫生安全性与卫生功能性检验在同一检验机构检验，则全部检验时限可缩短为45天。 6.检验机构应将本表内容向送检单位公布。 |

四、检验收费

依据省物价局、省财政厅、省卫生厅文件“关于发布《甘肃省疾病预防控制与卫生监督收费管理办法实施细则》的通知（甘价费[2004]401号）”要求执行。并开出收款通知单，客户持收款通知单到中心财务科交纳检验费，收到客户交回的收款通知单回执或银行汇款凭证后，将样品（产品）送实验室检验。

五、其他有关事项

受理时间：上午8:30—11:30，下午2:00—5:00

除涉水产品星期一至星期五受理外，其余样品仅在星期一至星期三受理。

联系电话：（0931）4677375，4673591

传    真：（0931）4677375，4673591

地    址：兰州市段家滩路335号（甘肃省疾病预防控制中心实验楼1楼）

邮政编码：730020

网址：http://www.gscdc.net

E-mail:gsscdc@sina.com

检验费用交纳在兰州市东岗西路230号（甘肃省疾病预防控制中心综合办公楼财务科）